Vorbemerkungen:

Bei den ausgeschriebenen Verfüllbaustoffen GeoFill ® und DOROFLOW®, handelt es

sich um qualitätsgesicherte Baustoffe.

Verarbeitet werden die Verfüllbaustoffe als gemischte fließfähige Baustoffsuspensionen.

Sie gewährleisten so eine große Förderstrecke und ein gutes Eindringen auch

in kleinste Hohlräume.

Ein Verteilen oder Verdichten dieser Suspension ist in der Regel nicht erforderlich, da

sich diese selbst nivelliert.

Die Verfüllbaustoffe können in der Festigkeitsentwicklung an den anstehenden Baugrund

bzw. an die statischen Erfordernisse angepasst werden.

Die verwendeten Baustoffe im einzelnen und in der Mischung können gezielt auf die jeweiligen Anforderungen angepasst werden.

Durch dessen Grundstoffe ist der umweltverträgliche Einsatz bis hin in Gebieten der

Wasserschutzzonen I – III möglich.

Besondere baustellenbedingte Erfordernisse können ebenfalls auf Wunsch bei der Baustoffherstellung und der Auswahl der Verfülltechnik berücksichtigt werden.

Bitte sprechen Sie hierzu unsere Anwendungstechnik an.

Der jeweils benötigte Feststoffbedarf je m³ Suspension ist den

beigefügten Produktdatenblättern zu entnehmen oder beim Hersteller zu erfragen.

Die Grundlage für die Verarbeitung der Verfüllbaustoffe bildet das MERKBLATT

„Verfüllungen von Hohlräumen mit hydraulischen Bindemitteln im Tiefbau“

zu erhalten bei der:

GHT GmbH & Co. KG

Königsheide 145 a

44359 Dortmund

T.: 0231- 188800-0

F.: 0231- 188800-60

www.ght-baustoffe.de

Position	Anzahl/Einheit	Leistungsbeschreibung					je Einheit 	       Gesamt

1.	Kanal- und Sielverfüllungen: 
			Enddruckfestigkeit  > 1 N/mm², > 2 N/mm², > 5 N/mm²

- Vorarbeiten

Die Schacht	hälse sind vor der Verfüllung bis UK Frostschutzschicht

abzubrechen und die Abbruchmasse auf Deponie gemäß Beschreibung

zu fahren. Alle bestehenden Anschlüsse müssen vor dem Verfüllen

abgebunden sein. Verluste durch seitliche Anschlußleitungen und

undichte Stellen werden nicht gesondert vergütet. Vor dem Verfüllen

den Kanal von Wasser, Schlamm und losen Ablagerungen säubern

(Spül- und Absaugwagen werden bei rechtzeitiger Anforderung gestellt).

Für entsprechende Öffnungen zur Befüllung (( > 200 mm) am Rohr-

scheitel und Entlüftung zur hohlraumfreien Verfüllung ist zu sorgen.

Lüftungsstutzen sind rückzubauen oder abzusägen und zu verschließen.

Lohnanteil           .........Euro    Stoffanteil      ..............Euro

Transportanteil    .........Euro    Geräteanteil   ..............Euro	       ............Gesamt Euro

- Verfüllungsarbeiten Kanal DN ..........

Vorhandene alte Kanäle mit GeoFill ® der Fa. GHT/Dortmund  · www.ght-baustoffe.de

(oder gleichwertig) drucklos hohlraumfrei verfüllen, einschließlich der

vorhandenen Schächte bis UK Frostschutzschicht. Gefordert wird eine 	Enddruckfestigkeit von > 1 N/mm², > 2 N/mm², > 5 N/mm².

Zu verwenden ist ein Baustoff, der eine Umweltverträglichkeit der einzelnen

Inhaltsstoffe gewährleistet. Im Preis einbegriffen sind das Sammeln und

das fachgerechte Entsorgen des überschüssigen Verfüllmaterials (Wasser,

Schlämme...).

Herstellen einer ausreichend dimensionierten Wasserversorgung mittels

Standrohr und  rom einschl. Stromkosten sind ebenfalls einzurech-

nen. Weiterhin sind das Verlegen, Montieren, Vorhalten sämtlich

benötigter Rohrleitungen, Schläuche, Kupplungsstücke, Wasserzähler

etc. für die Dauer der Verfüllarbeiten incl. deren Sicherung eingeschlos-

sen. Ggf. mehrfach erforderliches Umsetzen des Mischers ist in die

Einheitspreis einzurechnen. Es wird vorausgesetzt, dass das gewählte

Material mit der vorhandenen Baustelleneinrichtung verarbeitet werden

kann. Sind zusätzliche Geräte erforderlich, sind diese in den Einheitspreis

einzurechnen.

m³   .......

Einheitspreis in Worten    ................................................. Euro/m³   ............Gesamt Euro

Position	Anzahl/Einheit	Leistungsbeschreibung					je Einheit 	       Gesamt

2.	Kanal- und Sielverfüllungen in Wasserschutzzonen: 
	Enddruckfestigkeit  > 1 N/mm², > 2 N/mm², > 5 N/mm²

2.1	Vorarbeiten

Die Schacht	hälse sind vor der Verfüllung bis UK Frostschutzschicht

abzubrechen und die Abbruchmasse auf Deponie gemäß Beschreibung

zu fahren. Alle bestehenden Anschlüsse müssen vor dem Verfüllen

abgebunden sein. Verluste durch seitliche Anschlußleitungen und

undichte Stellen werden nicht gesondert vergütet. Vor dem Verfüllen

den Kanal von Wasser, Schlamm und losen Ablagerungen säubern

(Spül- und Absaugwagen werden bei rechtzeitiger Anforderung gestellt).

Für entsprechende Öffnungen zur Befüllung (( > 200 mm) am Rohr-

scheitel und Entlüftung zur hohlraumfreien Verfüllung ist zu sorgen.

Lüftungsstutzen sind rückzubauen oder abzusägen und zu verschließen.

Lohnanteil           .........Euro    Stoffanteil      ..............Euro

Transportanteil    .........Euro    Geräteanteil   ..............Euro	       ............Gesamt Euro

2.2	Verfüllungsarbeiten Kanal DN ..........

Vorhandene alte Kanäle mit DOROFLOW® der Fa. GHT/Dortmund

www.ght-baustoffe.de (oder gleichwertig) drucklos hohlraumfrei verfüllen,

einschließlich der vorhandenen Schächte bis UK Frostschutzschicht.

Gefordert wird eine 	Enddruckfestigkeit von > 1 N/mm², > 2 N/mm², > 5 N/mm².

Zu verwenden ist ein Baustoff, der eine Umweltverträglichkeit der einzelnen

Inhaltsstoffe gewährleistet. Im Preis einbegriffen sind das Sammeln und

das fachgerechte Entsorgen des überschüssigen Verfüllmaterials (Wasser,

Schlämme...).

Herstellen einer ausreichend dimensionierten Wasserversorgung mittels

Standrohr und heranführen an die Baustelle einschl. Wasserkosten. Die

Heranführung von Strom einschl. Stromkosten sind ebenfalls einzurech-

nen. Weiterhin sind das Verlegen, Montieren, Vorhalten sämtlich

benötigter Rohrleitungen, Schläuche, Kupplungsstücke, Wasserzähler

etc. für die Dauer der Verfüllarbeiten incl. deren Sicherung eingeschlos-

sen. Ggf. mehrfach erforderliches Umsetzen des Mischers ist in die

Einheitspreis einzurechnen. Es wird vorausgesetzt, dass das gewählte

Material mit der vorhandenen Baustelleneinrichtung verarbeitet werden

kann. Sind zusätzliche Geräte erforderlich, sind diese in den Einheitspreis

einzurechnen.

m³   .......

Einheitspreis in Worten    ................................................. Euro/m³   ............Gesamt Euro

Position	Anzahl/Einheit	Leistungsbeschreibung					je Einheit 	       Gesamt

3.	Ringraumverfüllung von Inliner-Arbeiten: 
	Enddruckfestigkeit  > 1 N/mm², > 2 N/mm², > 5 N/mm²

3.1	Vorarbeiten

Die Schacht	hälse sind vor der Verfüllung bis UK Frostschutzschicht

abzubrechen und die Abbruchmasse auf Deponie gemäß Beschreibung

zu fahren. Alle bestehenden Anschlüsse müssen vor dem Verfüllen

abgebunden sein. Verluste durch seitliche Anschlußleitungen und

undichte Stellen werden nicht gesondert vergütet. Vor dem Verfüllen

den Kanal von Wasser, Schlamm und losen Ablagerungen säubern

(Spül- und Absaugwagen werden bei rechtzeitiger Anforderung gestellt).

Für entsprechende Öffnungen zur Befüllung (( > 200 mm) am Rohr-

scheitel und Entlüftung zur hohlraumfreien Verfüllung ist zu sorgen.

Zur Vermeidung von Auftrieb und Rohrdeformationen bei der Ringraum-

verfüllung ist der Inliner mit Abstandshalter zu versehen, gasfrei mit

Wasser zu füllen und mit dem zu erwartenden Pumpdruck während der

Pumpmaßnahme zu beaufschlagen. Lüftungsstutzen sind rückzubauen

oder abzusägen und zu verschließen.

Lohnanteil           .........Euro    Stoffanteil      ..............Euro

Transportanteil    .........Euro    Geräteanteil   ..............Euro	       ............Gesamt Euro

3.2	Ringraumverfüllung  Kanal DN ...........

Vorhandene alte Kanäle mit DOROFLOW® der  Fa. GHT/Dortmund

www.ght-baustoffe.de (oder gleichwertig) drucklos hohlraumfrei verfüllen,

einschließlich der vorhandenen Schächte bis UK Frostschutzschicht.

Gefordert wird eine Enddruckfestigkeit  von > 1 N/mm², > 2 N/mm², > 5 N/mm².

Zu  verwenden ist ein Baustoff, der eine Umweltverträglichkeit

der einzelnen Inhaltsstoffe gewährleistet.

Im Preis einbegriffen sind das Sammeln und das fachgerechte Entsorgen

des überschüssigen Verfüllmaterials (Wasser, Schlämme...).

Herstellen einer ausreichend dimensionierten Wasserversorgung mittels

Standrohr und heranführen an die Baustelle einschl. Wasserkosten. Die

Heranführung von Strom einschl. Stromkosten sind ebenfalls einzurech-

nen. Weiterhin sind das Verlegen, Montieren, Vorhalten sämtlich

benötigter Rohrleitungen, Schläuche, Kupplungsstücke, Wasserzähler

etc. für die Dauer der Verfüllarbeiten incl. deren Sicherung eingeschlos-

sen. Ggf. mehrfach erforderliches Umsetzen des Mischers ist in die

Einheitspreis einzurechnen. Es wird vorausgesetzt, dass das gewählte

Material mit der vorhandenen Baustelleneinrichtung verarbeitet werden

kann. Sind zusätzliche Geräte erforderlich, sind diese in den Einheitspreis

einzurechnen.

m³   .......

Einheitspreis in Worten    ................................................. Euro/m³   ............Gesamt Euro

Position	Anzahl/Einheit	Leistungsbeschreibung					je Einheit 	      Gesamt

4.	Tank- und Behälterverfüllungen: 
			Enddruckfestigkeit  > 1 N/mm

4.1	Vorarbeiten

Die Tankhälse sind vor der Verfüllung bis UK Frostschutzschicht

abzubrechen und die Abbruchmasse auf Deponie gemäß Beschreibung

zu fahren. Alle bestehenden Anschlüsse müssen vor dem Verfüllen

abgebunden sein. Verluste durch seitliche Anschlußleitungen und

undichte Stellen werden nicht gesondert vergütet. Vor dem Verfüllen

den Behälter von Wasser, Schlamm und losen Ablagerungen säubern

(Spül- und Absaugwagen werden bei rechtzeitiger Anforderung gestellt).

Es muß sichergestellt sein, daß der Behälter gasfrei, vor weiterer

Korrosion geschützt und nicht durchgerostet ist. Für entsprechende Öffnung

zur Befüllung (( > 200 mm) am Behälterscheitel und Entlüftung zur

hohlraumfreien Verfüllung ist zu sorgen. Lüftungsstutzen sind rückzubauen

oder abzusägen und zu verschließen.

Lohnanteil           .........Euro    Stoffanteil      ..............Euro

Transportanteil    .........Euro    Geräteanteil   ..............Euro	       ............Gesamt Euro

4.2	Verfüllungsarbeiten Tank/Behälter

Vorhandener Tank/Behälter mit GeoFill ® der Fa. GHT/Dortmund · www.ght-baustoffe.de

(oder vergleichbar) drucklos verfüllen, einschließlich der vorhandenen

Tankhälse bis UK Frostschutzschicht. Gefordert wird eine Enddruck-

festigkeit von > 1 N/mm². Zu verwenden ist ein Baustoff, der eine Umweltverträglichkeit

der einzelnen Inhaltsstoffe gewährleistet.

Im Preis einbegriffen sind das Sammeln und das fachgerecht Entsorgen des überschüssigen Verfüllmaterials (Wasser, Schlämme...). Herstellen einer ausreichend dimensionierten Wasserversorgung mittels  Standrohr und heranführen an die Baustelle

einschl. Wasserkosten. DieHeranführung von Strom einschl. Stromkosten

sind ebenfalls einzurechnen. Weiterhin sind das Verlegen, Montieren, Vorhalten sämtlich

benötigter Rohrleitungen, Schläuche, Kupplungsstücke, Wasserzähler

etc. für die Dauer der Verfüllarbeiten incl. deren Sicherung eingeschlos-

sen. Ggf. mehrfach erforderliches Umsetzen des Mischers ist in die

Einheitspreis einzurechnen. Es wird vorausgesetzt, dass das gewählte

Material mit der vorhandenen Baustelleneinrichtung verarbeitet werden

kann. Sind zusätzliche Geräte erforderlich, sind diese in den Einheitspreis

einzurechnen.

m³   .......

Einheitspreis in Worten    ................................................. Euro/m³   ............Gesamt Euro

Position	Anzahl/Einheit	Leistungsbeschreibung					je Einheit 	   Gesamt

5.	Hohlraumverfüllung im Bergbau: 
			Enddruckfestigkeit  > 1 N/mm², > 2 N/mm², > 5 N/mm²

5.1	Vorarbeiten

Die Hohlraumzuläufe sind vor der Verfüllung bis OK freizulegen

und die Abbruchmasse auf Deponie gemäß Beschreibung zu fahren.

Alle bestehenden Anschlüsse müssen vor dem Verfüllen abgebunden

sein. Für entsprechende Öffnungen zur Befüllung (( > 200 mm) am

Hohlraumscheitel und Entlüftung zur hohlraumfreien Verfüllung ist

zu sorgen. Lüftungsstutzen sind rückzubauen oder abzusägen und zu

verschließen.

Lohnanteil           .........Euro    Stoffanteil      ..............Euro

Transportanteil    .........Euro    Geräteanteil   ..............Euro	       ............Gesamt Euro

5.2	Hohlraumverfüllung

Vorhandene oberflächennahe Hohlräume mit GeoFill ® der

Fa. GHT/Dortmund · www.ght-baustoffe.de (oder gleichwertig) drucklos

gas- und wasserdicht verfüllen, einschließlich der vorhandenen Zuläufe bis OK.

Gefordert wird eine Enddruckfestigkeit von > 1 N/mm², > 2 N/mm², > 5 N/mm².

Zu verwenden ist ein Baustoff, der eine Umweltverträglichkeit

der einzelnen Inhaltsstoffe gewährleistet.

Im Preis einbegriffen sind  das Sammeln und das fachgerechte

Entsorgen des überschüssigen Verfüllmaterials.Herstellen einer

ausreichend dimensionierten Wasserversorgung mittels

Standrohr und heranführen an die Baustelle einschl. Wasserkosten. Die

Heranführung von Strom einschl. Stromkosten sind ebenfalls einzurech-

nen. Weiterhin sind das Verlegen, Montieren, Vorhalten sämtlich

benötigter Rohrleitungen, Schläuche, Kupplungsstücke, Wasserzähler

etc. für die Dauer der Verfüllarbeiten incl. deren Sicherung eingeschlos-

sen. Ggf. mehrfach erforderliches Umsetzen des Mischers ist in die

Einheitspreis einzurechnen. Es wird vorausgesetzt, dass das gewählte

Material mit der vorhandenen Baustelleneinrichtung verarbeitet werden

kann. Sind zusätzliche Geräte erforderlich, sind diese in den Einheitspreis

einzurechnen.

m³   .......

Einheitspreis in Worten    ................................................. Euro/m³   ............Gesamt Euro